附件2：

工程建设标准服务指南

参照“以工代赈”工程模式组织实施，不开展设计，通过表格式逐段调查工程量，按市场调查价格作为简易设计编入乡镇（街道）的实施方案；通过表格式逐段核实工程量，按实际价格编制简易竣工结算，不办理预算、结算等投资评审。工程建设技术标准具体如下：

一、路基工程

边沟：原则上常规路段设置土沟，常流水路段、经过村镇路段、纵坡大于10%的砂性土路段优先推荐设置C15混凝土三面沟或L型边沟或板瓦型边沟，水泥混凝土厚度不小于10cm；

挡墙：推荐采用C15混凝土重力式挡土墙，浇筑必须按照路线线型设置,基础埋置深度不低于50cm，墙顶宽度不应小于40cm。

涵洞：新建涵洞推荐采用钢筋混凝土圆管涵，每公里原则上不低于3道，孔径不低于50公分，必须进行垫层、管头处理，并设置合理的沉井及送水；

换填：路基软弱路段宽度按路面宽度加宽50cm换填,厚度不低于40cm，使用片块石材料进行换填。

错车道：按规范要求设置错车道，通视情况下，相近两个错车道间距不大于350m，不通视情况下，通视点或其前后150m内必须设置错车道，错车道部分可不硬化，处理好路基，铺筑为砂石路面；

二、路面工程：路面宽度不应低于3m，弯道处应设置加宽。推荐采用水泥混凝土、块石、弹石、混凝土砌块、手摆片石等路面形式。

垫层：原则上各路面形式均应铺筑垫层，采用含石率70%以上天然砂砾材料铺筑，厚度不低于12cm；

水泥混凝土路面：水泥混凝土28天龄区弯拉强度应大于4.0兆帕，厚度不低于15cm。路面应按相关规范进行切缝及刻纹处理；

块石、弹石、混凝土砌块、手摆片石路面：参照《农村公路简易铺装路面设计施工技术细则》（中华人民共和国推荐性行业标准 JTG/T 3351—2024）。